Предлагаемый Вашему вниманию каталог содержит информацию о выпускаемой ОАО «ПОБЕДИТ» стандартной продукции из твердых сплавов. Помимо предлагаемых ниже стандартных изделий мы выпускаем большую номенклатуру нестандартных изделий по чертежам заказчика.

ОАО «ПОБЕДИТ» располагает оборудованием для выпуска любых изделий из твердых сплавов.

- Вольфрамовые твердые сплавы – сплавы содержащие карбид вольфрама и кобальт. Обозначаются буквами ВК, после которых цифрами указывается процентное содержание в сплаве кобальта. К этой группе относятся следующие марки:

ВК3, ВК3М, ВК6, ВК6М, ВК6ОМ, ВК6КС, ВК6В, ВК8, ВК8ВК, ВК8В, ВК10КС, ВК15, ВК20, ВК20КС, ВК10ХОМ, ВК4В.

- Титановольфрамовые твердые сплавы- сплавы, имеющие в своем составе карбид титана, карбид вольфрама и кобальт. Обозначается буквами ТК, при этом цифра, стоящая после букв Т обозначает суммарное процентное содержание карбидов титана и тантала, а после буквы К – содержание кобальта. К этой группе относятся марки: Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т30К4.

- Титанотанталовольфрамовые твердые сплавы, имеющие в своем составе карбид титана, тантала и вольфрама, а также кобальт и обозначаются буквами ТТК, при этом цифра, стоящая после ТТ обозначает суммарное процентное содержание карбидов титана и тантала, а после буквы К – содержание кобальта. К этой группе относятся следующие сплавы: ТТ7К12, ТТ20К9.

Твердые сплавы применяемые для обработки металлов резанием: ВК6, ВК3М, В6М, ВК6ОМ, ВК8, ВК10ХОМ, Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, ТТ7К12, ТТ20К9.

Твердые сплавы применяемые для безстружковой обработки металлов и древесины, быстроизнашивающихся деталей машин, приборов и приспособлений: ВК3, ВК3М, ВК6, ВК6М, ВК8, ВК15, ВК20, ВК10КС, ВК20КС.

Твердые сплавы применяемые для оснащения горного инструмента: ВК6В, ВК4В, ВК8ВК, ВК8, ВК10КС, ВК8В, ВК11ВК, ВК15.

# ГОСТ 19043-80      ПЛАСТИНЫ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

МАРКИ СПЛАВОВ:

ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6, ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, ПОДРЕЗНЫХ И РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | G |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | s | r | m |
| 01111-110304 | TNUN- 110304* | 01131-110304 | TNGN- 110304* | 11.0 | 6.350 | 3.18 | 0.4 | 9.128 |
| 01111-110308 | TNUN- 110308* | 01131-110308 | TNGN- 110308* |  |  |  | 0.8 | 8.731 |
| 01111-160304 | TNUN- 160304* | 01131-160304 | TNGN- 160304* | 16.5 | 9.525 |  | 0.4 | 13.891 |
| 01111-160308 | TNUN- 160308* | 01131-160308 | TNGN- 160308* |  |  |  | 0.8 | 13.494 |
| 01111-160312 | TNUN- 160312* | 01131-160312 | TNGN- 160312* |  |  |  | 1.2 | 13.097 |
| 01111-160404 | TNUN- 160404* | - | - |  |  | 4.76 | 0.4 | 13.891 |
| 01111-160408 | TNUN- 160408* | 01131-160408 | TNGN- 160408* |  |  |  | 0.8 | 13.494 |
| 01111-160412 | TNUN- 160412* | 01131-160412 | TNGN- 160412* |  |  |  | 1.2 | 13.097 |
| 01111-160416 | TNUN- 160416* |  |  |  |  |  | 1.6 | 12.700 |
| 01111-220404 | TNUN- 220404* |  |  | 22.0 | 12.700 |  | 0.4 | 18.653 |
| 01111-220408 | TNUN- 220408* | 01131-220408 | TNGN- 220408* |  |  |  | 0.8 | 18.256 |
| 01111-220412 | TNUN- 220412* | 01131-220412 | TNGN- 220412* |  |  |  | 1.2 | 17.859 |
| 01111-220416 | TNUN- 220416* |  |  |  |  |  | 1.6 | 17.463 |
| 01111-220424 | TNUN- 220424* |  |  |  |  |  | 2.4 | 16.550 |
| 01111-270612 | TNUN- 270612* |  |  | 27.5 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | 22.622 |
| 01111-270616 | TNUN- 270616* |  |  |  |  |  | 1.6 | 22.225 |

# ГОСТ 19044-80          МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХ-ГРАННОЙ ФОРМЫ C ОТВЕРСТИЕМ. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОД-НЫХ, ПОДРЕЗНЫХ, РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ И РЕЗЦОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО КОПИРУ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | L | d | dl | s | r | m |
| 01113-110304 | TNUA-110304* | 11,0 | 6,350 | 2,26 | 3,18 | 0,4 | 9,128 |
| 01113-110308 | TNUA-110308* |  |  |  |  | 0,8 | 8,731 |
| 01113-160308 | TNUA-160308* | 16,5 | 9,525 | 3,81 |  |  | 13,494 |
| 01113-160312 | TNUA-160312* |  |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| 01113-160404 | TNUA-160404* |  |  |  | 4,76 | 0,4 | 13,897 |
| 01113-160408 | TNUA-160408* |  |  |  |  | 0,8 | 13,494 |
| 01113-160412 | TNUA-160412* |  |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| 01113-220408 | TNUA-220408* | 22,0 | 12,700 | 5,16 |  | 0,8 | 18,256 |
| 01113-220412 | TNUA-220412* |  |  |  |  | 1,2 | 17,859 |
| 01113-220416 | TNUA-220416* |  |  |  |  | 1,6 | 17,463 |
| 01113-220424 | TNUA-220424* |  |  |  |  | 2,4 | 16,550 |
| 01113-270612 | TNUA-270612* | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 |
| 01113-270616 | TNUA-270616* |  |  |  |  | 1,6 | 22,225 |
| 01113-270624 | TNUA-270624* |  |  |  |  | 2,4 | 21,432 |

# ГОСТ 19044-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, ПОДРЕЗНЫХ,  РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ И РЕЗЦОВ РАБОТАЮЩИХ ПО КОПИРУ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | G |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | dl | s | r | m |
| 01123-110304 | TNMA- 110304* |  |  | 11,0 | 6,350 | 2,26 | 3,18 | 0,4 | 9,128 |
| 01123-110308 | TNMA- 110308* |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 8,731 |
| 01123-160308 | TNMA- 160308* |  |  | 16,5 | 9,525 | 3,81 |  |  | 13,494 |
| 01123-160312 | TNMA- 160312* |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| 01123-160404 | TNMA - 160404* |  |  |  |  |  | 4,76 | 0,4 | 13,897 |
| 01123-160408 | TNMA- 160408* | 01133-160408 | TNGА- 160408* |  |  |  |  | 0,8 | 13,494 |
| 01123-160412 | TNMA- 160412* | 01133-160412 | TNGА- 160412* |  |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| 01123-220408 | TNMA- 220408* | 01133-220408 | TNGА- 220408* | 22,0 | 12,700 | 5,16 |  | 0,8 | 18,256 |
| 01123-220412 | TNMA- 220412* | 01133-220412 | TNGА- 220412* |  |  |  |  | 1,2 | 17,859 |
| 01123-220416 | TNMA- 220416* | 01133-220416 | TNGА- 220416* |  |  |  |  | 1,6 | 17,463 |
| 01123-220424 | TNMA- 220424* |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 16,550 |
| 01123-270612 | TNMA- 270612* |  |  | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 |
| 01123-270616 | TNMA- 270616* | 01133-270616 | TNGА- 270616* |  |  |  |  | 1,6 | 22,225 |
| 01123-270624 | TNMA- 270624* |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 21,432 |

# ГОСТ 19045-80                     МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10,

# Т15К6, ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 11. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, ПОДРЕЗНЫХ И РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | G |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | s | r | m |
|  |  | 01331-110300 | TPGN-110300 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 |
| 01311-110304 | TPUN-110304* | 01331-110304 | TPGN-110304* |  |  |  | 0,4 | 9,128 |
| 01311-110308 | TPUN-110308* | 01331-110308 | TPGN-110308* |  |  |  | 0,8 | 8,731 |
| 01311-160300 | TPUN-160300 | 01331-160300 | TPGN-160300* | 16,5 | 9,525 |  | 0,2 | 14,088 |
| 01311-160304 | TPUN-160304* | 01331-160304 | TPGN-160304* |  |  |  | 0,4 | 13,891 |
| 01311-160308 | TPUN-160308* | 01331-160308 | TPGN-160308* |  |  |  | 0,8 | 13,494 |
| 01311-160312 | TPUN-160312* | 01331-160312 | TPGN-160312* |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| - | - | 01331-160408 | TPGN-160408* |  |  | 4,76 | 0,8 | 13,494 |
| 01311-220408 | TPUN-220408 | 01331-220408 | TPGN-220408* | 22,0 | 12,700 |  |  | 18,256 |
| 01311-220412 | TPUN-220412* | 01331-220412 | TPGN-220412* |  |  |  | 1,2 | 17,859 |
| 01311-220416 | TPUN-220416* | 01331-220416 | TPGN-220416* |  |  |  | 1,6 | 17,463 |
| 01311-270616 | TPUN-270616* | - | - | 27,5 | 15,875 | 6,35 |  | 11,225 |

# ГОСТ 19046-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛАМАЮЩИМИ КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ. НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, ПОДРЕЗНЫХ,  РАСТОЧНЫХ РЕЗЦОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО КОПИРУ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровые | буквенные | цифровые | буквенные | L | d | di | s | r | m |
| 01114- 160304 | TNUM-160304* | 01124-160304 | TNMM-160304* | 16,5 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 13,891 |
| 01114- 160308 | TNUM-160308* | 01124-160308 | TNMM-160308* |  |  |  |  | 0,8 | 13,494 |
| 01114- 160312 | TNUM-160312* | 01124-160312 | TNMM-160312* |  |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| 01114- 160404 | TNUM-160404* | 01124-160404 | TNMM-160404* |  |  |  | 4,76 | 0,4 | 13,891 |
| 01114- 160408 | TNUM-160408* | 01124-160408 | TNMM-160408* |  |  |  |  | 0,8 | 13,494 |
| 01114- 160412 | TNUM-160412* | 01124-160412 | TNMM-160412* |  |  |  |  | 1,2 | 13,097 |
| 01114- 220404 | TNUM-220404* | 01124-220404 | TNMM-220404* | 22,0 | 12,700 | 5,16 |  | 0,4 | 18,653 |
| 01114- 220408 | TNUM-220408* | 01124-220408 | TNMM-220408* |  |  |  |  | 0,8 | 18,256 |
| 01114- 220412 | TNUM-220412* | 01124-220412 | TNMM-220412* |  |  |  |  | 1,2 | 17,859 |
| 01114- 220416 | TNUM-220416* | 01124-220416 | TNMM-220416* |  |  |  |  | 1,6 | 17,463 |
| 01114- 270612 | TNUM-270612* | 01124-270612 | TNMM-270612* | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,2 | 22,622 |
| 01114- 270616 | TNUM-270616* | 01124-270616 | TNMM-270616* |  |  |  |  | 1,6 | 22,225 |

# ГОСТ 19048-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С УГЛОМ 80 С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛАМАЮЩИМИ КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ. НАЗ-НАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, ПОДРЕЗНЫХ,  РАСТОЧНЫХ АВТОМАТНЫХРЕЗЦОВ, РАБОТАЮЩИХ ПО КОПИРУ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | L | d | dl | s | r | m |
| 02114-060304 | WNUM-060304* | 6,5 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 2,424 |
| 02114-060308 | WNUM-060308* |  |  |  |  | 0,8 | 2,202 |
| 02114-060404 | WNUM-060404* |  |  |  | 4,76 | 0,4 | 2,424 |
| 02114-080404 | WNUM-080404* | 8,7 | 12,700 | 5,16 |  |  | 3,306 |
| 02114-080408 | WNUM-080408* |  |  |  |  | 0,8 | 3,084 |
| 02114-100408 | WNUM-100408* | 10,8 | 15,875 | 6,35 |  |  | 3,966 |
| 02114-100412 | WNUM-100412* |  |  |  |  | 1,2 | 3,743 |
| 02114-100608 | WNUM-100608* |  |  |  | 6,35 | 0,8 | 3,966 |
| 02114-100612 | WNUM-100612* |  |  |  |  | 1,2 | 3,743 |
| 02114-120612 | WNUM-120612* | 12,8 | 19,050 | 7,93 |  |  | 4,625 |

# ГОСТ 19049-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, РАСТОЧНЫХ  РЕЗЦОВ И ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | G |  | L=d | s | r | m |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное |  |  |  |  |
| 03111-090304 | SNUN-090304 | 03131-090304 | SNGN-090304 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | 1,808 |
| 03111-090308 | SNUN-090308 | 03131-090308 | SNGN-090308 |  |  | 0,8 | 1,644 |
|  |  | 03131-120300 | SNGN-120300* | 12,700 |  | 0,2 | 2,546 |
| 03111-120304 | SNUN-120304 | 03131-120304 | SNGN-120304* |  |  | 0,4 | 2,465 |
| 03111-120308 | SNUN-120308 | 03131-120308 | SNGN-120308 |  |  | 0,8 | 2,301 |
| 03111-120312 | SNUN-120312 | 03131-120312 | SNGN-120312* |  |  | 1,2 | 2,137 |
| 03111-120316 | SNUN-120316 | 03131-120316 | SNGN-120316* |  |  | 1,6 | 1,972 |
| 03111-120408 | SNUN-120408 | 03131-120408 | SNGN-120408 |  | 4,76 | 0,8 | 2,301 |
| 03111-120412 | SNUN-120412 | 03131-120412 | SNGN-120412 |  |  | 1,2 | 2,137 |
| 03111-120424 | SNUN-120424 |  |  |  |  | 2,4 | 1,644 |
| 03111-150408 | SNUN-150408 | 03131-150408 | SNGN-150408 | 15,975 |  | 0,8 | 2,959 |
| 03111-150412 | SNUN-150412* | 03131-150412 | SNGN-150412 |  |  | 1,2 | 2,795 |
| 03111-150416 | SNUN-150416 | 03131-150416 | SNGN-150416 |  |  | 1,6 | 2,630 |
| 03111-150424 | SNUN-150424 |  |  |  |  | 2,4 | 1,644 |
|  |  | 03131-190400 | SNGN-190400* | 19,050 |  | 0,2 | 3,861 |
| 03111-190412 | SNUN-190412* | 03131-190412 | SNGN-190412* |  |  | 1,2 | 3,452 |
| 03111-190416 | SNUN-190416 | 03131-190416 | SNGN-190416 |  |  | 1,6 | 2,288 |
| 03111-190424 | SNUN-190424 |  |  |  |  | 2,4 | 2,951 |

# ГОСТ 19050-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 11.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, РАСТОЧНЫХ  РЕЗЦОВ И ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | G |  | L=d | s | r | m |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное |  |  |  |  |
|  |  | 03331-090300 | SPGN-090300 | 9,525 | 3,18 | 0,2 | 1,889 |
| 03311-090304 | SPUN-090304* | 03331-090304 | SPGN-090304* |  |  | 0,4 | 1,808 |
| 03311-090308 | SPUN-090308* | 03331-090308 | SPGN-090308* |  |  | 0,8 | 1,644 |
|  |  | 03331-120300 | SPGN-120300* | 12,700 |  | 0,2 | 2,546 |
| 03311-120304 | SPUN-120304* | 03331-120304 | SPGN-120304* |  |  | 0,4 | 2,465 |
| 03311-120308 | SPUN-120308* | 03331-120308 | SPGN-120308* |  |  | 0,8 | 2,301 |
| 03311-120312 | SPUN-120312 | 03331-120312 | SPGN-120312 |  |  | 1,2 | 2,137 |
| 03311-120408 | SPUN-120408 | 03331-120408 | SPGN-120408 |  |  | 0,8 | 2,301 |
| 03311-150408 | SPUN-150408* | 03331-150408 | SPGN-150408* | 15,875 | 4,76 |  | 2,959 |
| 03311-150412 | SPUN-150412 | 03331-150412 | SPGN-150412 |  |  | 1,2 | 2,795 |
| 03311-150416 | SPUN-150416* | 03331-150416 | SPGN-150416* |  |  | 1,6 | 2,630 |
|  |  | 03331-190400 | SPGN-190400* | 19,050 |  | 0,2 | 3,861 |
| 03311-190408 | SPUN-190408 | 03331-190408 | SPGN-190408* |  |  | 0,8 | 3,616 |
| 03311-190412 | SPUN-190412 | 03331-190412 | SPGN-190412 |  |  | 1,2 | 3,452 |
| 03311-190416 | SPUN-190416 |  |  |  |  | 1,6 | 3,288 |
| 03311-250616 | SPUN-250616 |  |  | 25,400 | 6,35 |  | 4,608 |
| 03311-250620 | SPUN-250620 |  |  |  |  | 2,0 | 4,439 |

# ГОСТ 19051-80                    МАРКИ СПЛАВОВ:  ВП3115

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, РАСТОЧНЫХ  РЕЗЦОВ И ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | L=d | dl | s | r | m |
| 03113-090308 | SNUA-090308 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 1,808 |
| 03113-120408 | SNUA-120408 |  |  |  | 0,8 | 1,644 |
| 03113-120412 | SNUA-120412 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 2,465 |
| 03113-150412 | SNUA-150412 |  |  |  | 0,8 | 2,301 |
| 03113-150416 | SNUA-150416 |  |  |  | 1,2 | 2,137 |
| 03113-190616 | SNUA-190616 |  |  |  |  |  |
| 03113-150412 | SNUA-150412 | 15,875 | 6,35 |  |  | 2,796 |
| 03113-150416 | SNUA-150416 |  |  |  | 1,6 | 2,630 |
| 03113-190612 | SNUA-190612 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 3,452 |
| 03113-190616 | SNUA-190616 |  |  |  | 1,6 | 3,288 |
| 03113-190624 | SNUA-190624 |  |  |  | 2,4 | 2,961 |
| 03113-250716 | SNUA-250716 | 25,400 | 9,12 | 7,94 | 1,6 | 4,598 |
| 03113-250724 | SNUA-250724 |  |  |  | 2,4 | 4,274 |

# ГОСТ 19052-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9, ВК60М, ВК6М см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПРОХОДНЫХ, РАСТОЧНЫХ  РЕЗЦОВ И ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | M |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L=d | dl | s | r | m |
| 03114-090304 | SNUM-090304* | 03124-090304 | SNMM-090304* | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 1,808 |
| 03114-090308 | SNUM-090308* | 03124-090308 | SNMM-090308* |  |  |  | 0,8 | 1,644 |
| 03114-120404 | SNUM-120404* | 03124-120404 | SNMM-120404* | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 2,465 |
| 03114-120408 | SNUM-120408* | 03124-120408 | SNMM-120408* |  |  |  | 0,8 | 2,301 |
| 03114-120412 | SNUM-120412* | 03124-120412 | SNMM-120412* |  |  |  | 1,2 | 2,317 |
| 03114-150412 | SNUM-150412* | 03124-150412 | SNMM-150412* | 15,875 | 6,35 |  |  | 2,795 |
| 03114-150416 | SNUM-150416* | 03124-150416 | SNMM-150416* |  |  |  | 1,6 | 2,630 |
| 03114-190612 | SNUM-190612* | 03124-190612 | SNMM-190612* | 19,950 | 7,93 | 6,35 | 1,2 | 3,452 |
| 03114-190616 | SNUM-190616* | 03124-190616 | SNMM-190616* |  |  |  | 1,6 | 3,288 |
| 03114-190624 | SNUM-190624* | 03124-190624 | SNMM-190624* |  |  |  | 2,4 | 2,951 |
| 03114-250716 | SNUM-250716* | 03124-250716 | SNMM-250716* | 25,400 | 9,12 | 7,93 | 1,6 | 4,598 |
| 03114-250724 | SNUM-250724* | 03124-250724 | SNMM-250724* |  |  |  | 2,4 | 4,274 |

# ГОСТ 19059-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9 см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РОМБИЧЕСКОЙ ФОР-МЫ С УГЛОМ 80 ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ  ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ С УГЛОМ С=90.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | dl | s | r | m |
| 05114-090304 | CNUM-090304 | 05124-090304 | CNMM-090304 | 9,7 | 9,525 | 3,81 | 3,18 | 0,4 | 2,425 |
| 05114-090308 | CNUM-090308 | 05124-090308 | CNMM-090308 |  |  |  |  | 0,8 | 2,205 |
| 05114-120404 | CNUM-120404 | 05124-120404 | CNMM-120404 | 12,9 | 12,700 | 5,16 | 4,76 | 0,4 | 3,307 |
| 05114-120408 | CNUM-120408 | 05124-120408 | CNMM-120408 |  |  |  |  | 0,8 | 3,088 |
| 05114-120412 | CNUM-120412 | 05124-120412 | CNMM-120412 |  |  |  |  | 1,2 | 2,867 |
| 05114-160412 | CNUM-160412 | 05124-160412 | CNMM-160412 | 16,1 | 15,875 | 6,35 |  |  | 3,748 |
| 05114-160416 | CNUM-160416 | 05124-160416 | CNMM-160416 |  |  |  |  | 1,6 | 3,528 |
| 05114-190608 | CNUM-190608 | 05124-190608 | CNMM-190608 | 19,3 | 19,050 | 7,93 | 6,35 | 0,8 | 4,851 |
| 05114-190616 | CNUM-190616 | 05124-190616 | CNMM-190616 |  |  |  |  | 1,6 | 4,411 |
| 05114-190612 | CNUM-190612 | 05124-190612 | CNMM-190612 |  |  |  |  | 1,2 | 4,631 |
| 05114-190624 | CNUM-190624 | 05124-190624 | CNMM-190624 |  |  |  |  | 2,4 | 3,960 |

# ГОСТ 19063-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9 см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЯТИГРАННОЙ ФОРМЫ.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ПРОХОДНЫХ РЕЗЦОВ С УГЛОМ С=60.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | G |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | s | r | m |
| 10111-060308 | PNUN-060308 | 10131-060308 | PNGN-060308 | 6,2 | 9,525 | 3,18 | 0,8 | 10,462 |
| 10111-060312 | PNUN-060312 | 10131-060312 | PNGN-060312 |  |  |  | 1,2 | 10,369 |
| 10111-090408 | PNUN-090408 | 10131-090408 | PNGN-090408 | 9,2 | 12,700 | 4,76 | 0,8 | 14,012 |
| 10111-090412 | PNUN-090412 | 10131-090412 | PNGN-090412 |  |  |  | 1,2 | 13,919 |
| 10111-130412 | PNUN-130412 | 10131-130412 | PNGN-130412 | 13,8 | 19,050 |  |  | 21,019 |
| 10111-130416 | PNUN-130416 | 10131-130416 | PNGN-130416 |  |  |  | 1,6 | 20,925 |

# ГОСТ 19064-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9 см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЯТИГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ПРОХОДНЫХ РЕЗЦОВ С УГЛОМ С=60И ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | L | d | dl | s | r | m |
| 10113-110408 | PNUA-110408 | 11,5 | 15,875 | 6,35 | 4,76 | 0,8 | 17,562 |
| 10113-110412 | PNUA-110412 | 13,8 | 19,050 | 7,93 |  | 1,2 | 21,019 |
| 10113-130612 | PNUA-130612 |  |  |  | 6,35 |  |  |
| 10113-160612 | PNUA-160612 | 16,1 | 22,200 |  |  |  | 24,541 |

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М |  | Е |  |  |  |  |  |  |  |
| Цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | dl | s | r | m |
| 10123-110408 | PNMA-060608* | 10153-110408 | PNEA-110408* | 11,5 | 15,875 | 6,35 | 4,76 | 0,8 | 17,562 |
|  | 110408 | 10153-110416 | PNEA-110416* |  |  |  |  | 1,6 | 17,357 |
| 10123-130412 | PNMA-130412* | 10153-130412 | PNEA-130412* | 13,8 | 19,050 | 7,93 |  | 1,2 | 21,019 |
|  |  | 10153-130420 | PNEA-130420* |  |  |  |  | 2,0 | 20,832 |
| 10123-130612 | PNMA-130612* | 10153-130612 | PNEA-130612* |  |  |  | 6,35 | 1,2 | 21,019 |
|  |  | 10153-130620 | PNEA-130620* |  |  |  |  | 2,0 | 20,832 |
| 10123-160612 | PNMA-160612* |  |  | 16,1 | 22,200 |  |  | 1,2 | 24,541 |

# ГОСТ 19065-80      МАРКИ СПЛАВОВ: ВК6, ВК8, ВП3325, ВП3115, Т5К10, Т15К6,

# ВП1255, ТТ20К9 см. отмеченные*

## ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПЯТИГРАННОЙ ФОРМЫ С ОТВЕРСТИЕМ И СТРУЖКОЛОМАЮЩИМИ КАНАВКАМИ НА ОДНОЙ СТОРОНЕ.  НАЗНАЧЕНИЕ: ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ И ПРОХОДНЫХ РЕЗЦОВ С УГЛОМ С=90.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН КЛАССОВ ДОПУСКОВ |  |  |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное | L | d | s | dl | r | m |
| 10114-110408 | PNUM-110408 | 10124-110408 | PNMM-110408 | 11,5 | 15,875 | 4,76 | 6,35 | 0,8 | 17,562 |
| 10114-110416 | PNUM-110416 | 10124-110416 | PNMM-110416 |  |  |  |  | 1,6 | 17,375 |
| 10114-130412 | PNUM-130412 | 10124-130412 | PNMM-130412 | 13,8 | 19,030 |  | 7,93 | 1,2 | 21,019 |
| 10114-130420 | PNUM-130420 | 10124-130420 | PNMM-130420 |  |  |  |  | 2,0 | 20,832 |
| 10114-130612 | PNUM-130612 | 10124-130612 | PNMM-130612 |  |  | 6,35 |  | 1,2 | 21,019 |
| 10114-130620 | PNUM-130620 | 10124-130620 | PNMM-130620 |  |  |  |  | 2,0 | 20,832 |
| 10114-160612 | PNUM-160612 | 10124-160612 | PNMM-160612 | 16,1 | 22,200 |  |  | 1,2 | 24,541 |

# ГОСТ 19073-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное | L | do | s | r | d1 | d2 | c | Масса |
| 701-1103 | OTN-1103 | 11,0 | 6,1 | 3,18 | 0,8 | 2,26 | 4,1 | 0,5 | 1,81 |
| 701-1603 | OTN-1603 | 16,5 | 9,3 |  | 1,2 | 3,81 | 6,5 |  | 4,18 |
| 701-1604 | OTN-1604 |  |  | 4,76 | 0,8 |  |  | 0,8 | 6,35 |
| 701-2204 | OTN-2204 | 22,0 | 12,5 |  | 1,2 | 5,16 | 8,0 |  | 11,50 |
| 701-2704 | OTN-2704 | 27,5 | 15,6 |  | 1,6 | 6,35 | 9,2 |  | 17,90 |

# ГОСТ 19074-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное | L | do | s | r | d1 | d2 | Масса |
| 703-1102 | ОТР-1102 | 11,0 | 4,9 | 2,26 | 0,8 | 2,26 | 4,2 | 0,61 |
| 703-1603 | ОТР-1603 | 16,5 | 7,5 | 3,18 |  | 3,81 | 6,5 | 2,06 |
| 703-1604 | ОТР-1604 |  | 8,1 | 4,76 |  |  |  | 3,45 |
| 703-2204 | ОТР-2204 | 22,0 | 10,6 |  | 1,6 | 5,16 | 8,0 | 6,16 |

# ГОСТ 19075-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровое | буквенное | Длина режущей кромки L | do | s | r | d1 | d2 | c | Масса,г |
| 711-0603 | OWN-0603 | 6,5 | 9,3 | 3,18 | 0,8 | 3,81 | 6,5 | 0,5 | 3,26 |
| 711-0604 | OWN-0604 |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,8 | 4,89 |
| 711-0804 | OWN-0804 | 8,7 | 12,5 |  |  | 5,16 | 8,0 |  | 8,87 |
| 711-1004 | OWN-1004 | 10,8 | 15,6 |  | 1,2 | 6,35 | 9,2 |  | 13,9 |
| 711-1006 | OWN-1006 |  |  | 6,35 |  |  |  |  | 18,60 |
| 711-1206 | OWN-1206 | 12,8 | 18,7 |  |  | 7,93 | 11,1 |  | 26,80 |

# ГОСТ 19078-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РОМБИЧЕСКОЙ  ФОРМЫ С УГЛОМ 80.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровое | буквенное | Длина режущей кромки L | do | s | r | d1 | d2 | c | Масса,г |
| 731-0803 | OСN-0803 | 8,1 | 7,7 | 3,18 | 0,4 | 3,18 | 5,5 | 0,5 | 2,15 |
| 731-0903 | OСN-0903 | 9,7 | 9,3 |  |  | 3,81 | 6,5 |  | 3,15 |
| 731-1203 | OСN-1203 | 12,9 | 12,5 |  | 1,2 | 5,16 | 8,0 | 0,8 | 5,80 |
| 731-1204 | OСN-1204 |  |  | 4,76 | 1,5 |  |  |  | 8,53 |
| 731-1604 | OСN-1604 | 16,1 | 15,6 |  | 1,6 |  |  |  | 13,40 |
| 731-1904 | OСN-1904 | 19,3 | 18,8 |  |  | 7,93 | 11,1 |  | 19,30 |

# ГОСТ 19076-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровое | буквенное | Длина режущей кромки L | do | s | r | d1 | d2 | c | Масса,г |
| 721-0903 | OSN-0903 | 9,5 | 9,3 | 3,18 | 0,8 | 3,81 | 6,5 | 0,5 | 3,16 |
| 721-1203 | OSN-1203 | 12,7 | 12,5 |  | 1,2 | 5,16 | 8,5 |  | 5,70 |
| 721-1204 | OSN-1204 |  |  | 4,76 |  |  |  | 0,8 | 8,55 |
| 721-1404 | OSN-1404 | 14,0 | 13,8 |  | 1,6 |  |  |  | 10,70 |
| 721-1504 | OSN-1504 | 15,9 | 15,6 |  |  | 6,35 | 10,5 |  | 13,40 |
| 721-1904 | OSN-1904 | 19,0 | 18,8 |  |  | 7,93 |  |  | 19,30 |
| 721-1906 | OSN-1906 |  |  | 6,35 | 2,5 |  | 12,5 |  | 25,90 |
| 721-2506 | OSN-2506 | 25,4 | 25,2 |  |  | 9,12 | 13,1 |  | 48,60 |

# ГОСТ 19077-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РОМБИЧЕСКОЙ  ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | РАЗМЕРЫ ПЛАСТИН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное | Длина режущей кромки L | do | s | r | d1 | d2 | Масса,г |
| 723-0903 | OSР-0903 | 9,5 | 8,1 | 3,18 | 0,8 | 3,81 | 6,5 | 1,84 |
| 723-1203 | OSР-1203 | 12,7 | 11,3 |  |  | 5,16 | 8,5 | 3,88 |
| 723-1504 | OSР-1504 | 15,9 | 13,8 | 4,76 | 1,2 | 6,35 | 10,5 | 8,41 |
| 723-1904 | OSР-1904 | 19,0 | 17,0 |  | 0,8 | 7,93 | 12,5 | 13,20 |
| 723-1203-1 | OSР-1203-1 | 12,7 | 10,6 | 3,18 |  | 5,16 | 8,0 | 3,30 |
| 723-1204 | OSР-1204 |  | 11,3 | 4,76 |  |  |  | 5,60 |
| 723-2506 | OSР-2506 | 25,4 | 22,6 | 6,35 | 2,0 | 9,12 | 13,1 | 33,80 |

# ГОСТ 19079-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ПАРАЛЛЕЛОГРАМНОЙ ФОРМЫ.

Правая пластина                                                  Левая пластина

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  |  |  | Длина режущей кромки L | D0 | S | R | D1 | D2 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное | цифровое | буквенное |  |  |  |  |  |  |  |
| 741-1704-1 | OKN-1704-R | 742-1704-2 | OKN-1704-2 | 17 | 13,8 | 9,8 | 4,2 | 3,81 | 6,2 | 8,60 |
| 741-1904-1 | OKN-1904-R | 742-1904-2 | OKN-1904-2 | 19 | 15.8 |  |  |  | 6.6 | 9.98 |

# ГОСТ 19080-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15.

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ пятигранной формы.

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | Длина режущей кромки, L | Do | s | r | d1 | d2 | C | Масса,г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751-0603 | OPN-0603 | 6.9 | 9.3 | 3.18 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 0.5 | 2.81 |
| 751-0903 | OPN-0903 | 9.2 | 12.5 |  |  | 5.16 | 8.0 |  | 5.10 |
| 751-1104 | OPN-1104 | 11.5 | 15.6 | 4.76 | 1.6 | 6.55 | 9.2 | 0.8 | 12.00 |
| 751-1304 | OPN-1304 | 13.8 | 18.8 |  | 2.0 | 7.93 | 11.1 |  | 17.20 |
| 751-1306 | OPN-1306 |  |  | 6.55 |  |  |  |  | 23.10 |
| 751-1604 | OPN-1604 | 16.1 | 22.0 | 4.76 | 1.2 |  |  |  | 25.10 |

# ГОСТ 19081-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

## шестигранной формы

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | Длина режущей кромки, L | Do | s | r | d1 | d2 | C | Масса,г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 761-0904 | OHN-0904 | 9.1 | 15.6 | 4.76 | 1.6 | 6.35 | 9.2 | 0.8 | 11.4 |
| 761-1104 | OHN-1104 | 11.0 | 18.8 |  | 2.0 | 7.93 | 11.1 |  | 16.3 |
| 761-1106 | OHN-1106 |  |  | 6.35 |  |  |  |  | 21.8 |
| 761-1204 | OHN-1204 | 12.8 | 22.0 | 4.76 | 1.2 |  |  |  | 23.8 |

## ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

## круглой формы

# ГОСТ 19083-80                       МАРКА СПЛАВА: ВК15

| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАСТИН |  | Длина режущей кромки, L | Do | s | d1 | d2 | C | Масса,г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| цифровое | буквенное |  |  |  |  |  |  |  |
| 771-0903 | ORN-0903 | 9.525 | 9.3 | 3.18 | 3.81 | 6.5 | 0.5 | 2.39 |
| 771-1203 | ORN-1203 | 12.700 | 12.5 |  | 5.16 | 8.0 |  | 4.29 |
| 771-1504 | ORN-1504 | 15.875 | 15.6 | 4.76 | 6.35 | 9.2 | 0.8 | 10.10 |
| 771-1904 | ORN-1904 | 19.050 | 18.8 |  |  |  |  | 15.85 |
| 771-2204 | ORN-2204 | 22.200 | 22.0 |  |  |  |  | 22.65 |
| 771-2506 | ORN-2506 | 25.400 | 25.2 | 6.35 | 7.93 | 11.1 |  | 40.08 |

## РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА НЕСТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ

# ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

| ТУ 48-19-161-90 | Заготовки матриц и волокон специальные | # вк6,вк8,вк15 |
| --- | --- | --- |
| ТУ 48-19-165-84 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк6,вк8,вк15 |
| ТУ 48-19-183-76 | Заготовки концевых фрез и пластинки специальные из вольфрамовокобальтовых сплавов | вк6,вк8,вк10,вк15,вк20 |
| ТУ 48-19-126-74 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк20,вк25 |
| ТУ 48-19-178-84 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк3м,вк6м |
| ТУ 48-19-217-76 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк6ом,вк10ом |
| ТУ 48-19-209-88 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк10хом |
| ТУ 48-19-231-76 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк4в,вк6в, вк8в,вк11в |
| ТУ 48-19-232-91 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | вк10кс,вк20кс вк20к |
| ТУ 48-19-124-91 | Заготовки изделий из твердых сплавов марок | Т15к6,т14к8,т5к1 |

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ НЕСТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ГРУППЫ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ КОНКРЕТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| ТУ 48-19-136-91 | Оправки плавающие | # ВК8 |
| --- | --- | --- |
| ТУ 48-19-97-92 | Пластины РПП2М-002 | ВК8В, ВК8ВК |
| ТУ 48-19-249-91 | Пластины 2349/1 | #### ВК8В |
| ТУ 48-19-170-82 | Пластины для бурового инструмента ударного действия | ВК8В, ВК11в, ВК15 |
| ТУ 48-19-180-76 | Заготовки вставок для штамповки стальных шариков | #### вк10кс,вк20кс |
| ТУ 48-19-304-81 | Пластины фасонные для фрезерного дереворежущего инструмента | вк6, ВК8, ВК15 |
| ТУ 48-19-300-78 | Заготовки вставок к блок-матрицам и опорных плит | ВК6, ВК8, ВК15 |
| ТУ 48-4207-7-96 | Заготовки гребенок | ВК8В |
| ТУ 48-19-107-91 | Пластины для рубки ободковой бумаги | ВК8В |
| ТУ 48-19-428-87 | Заготовки для измерительного штампового инструмента и станочных приспособлений для КАМАЗа /марки сплавов для каждой группы формомар- коразмеров указаны в чертежах к ТУ/ | ВК6, ВК8, ВК15, ВК20, ВК20кс ВК3м ВК15 |
| ТУ 48-19-405-86 | Пластины сменные опорные | ВК15 |
| ТУ 48-19-307-87 | Пластины режущие сменные многогранные для режущего инструмента | вп3115,вк3м,вк6м вк6ом,т14к8,т15к6 т5к10,тт20к9 |
| ТУ 48-19-64-91 | Пластины напаиваемые для режущего инструмента для ВАЗа | вк6,вк15,вк3м, вк6м,вк6ом т14к8,т15к6,т5к10 |
| ТУ 48-19-67-78 | Заготовки для прессового штампового измерительного инструмента и приспособлений для ВАЗа | вк6,вк8,вк15,вк10, вк20,вк8в |