ОАО «ПОБЕДИТ» — КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ тугоплавких металлов и ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ В РОССИИ

Предлагаемый Вашему вниманию каталог содержит информацию о выпускаемой ОАО «ПОБЕДИТ» продукции из металлического вольфрама, молибдена и рения.

Производимую продукцию можно разделить на четыре основные группы:

1. Вольфрамовые и молибденовые порошки;

2. Вольфрамовые и молибденовые штабики;

3. Вольфрамовый и молибденовый прокат (прутки, проволока);

4. Рений, металлический в виде порошка и штабиков.

Каждая из вышеперечисленных групп, подразделяется на марки, отличающиеся друг от друга по химическому составу, размеру зерна, физико-механическим и эксплуатационным свойствам и, следовательно, областью применения.

Свойства марок вольфрама и молибдена рассчитаны таким образом, чтобы выпускаемый ассортимент мог в максимальной степени удовлетворить потребности современного производства.

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ПОРОШКИ применяются для производства твердых сплавов, компактного металла, изделий порошковой металлургии, катодов для электровакуумной промышленности, для специальных сплавов для плазменного напыления.

МОЛИБДЕНОВЫЕ ПОРОШКИ используются для производства специальных сплавов.

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ШТАБИКИ идут на изготовление полос, прутков, контактов для плавки в дуговых вакуумных печах, расходуемых электродов для плавки, зеркал и рентгеновских трубок в медицинской промышленности, как легирующая добавка для производства специальных сплавов.

МОЛИБДЕНОВЫЕ ШТАБИКИ используются как легирующая добавка для производства специальных сплавов и сталей, как заготовки для электродуговой и электронно-лучевой плавки, для производства круглого и плоского проката.

В светотехнической и электронной промышленности широкое применение находят кованные и тянутые прутки и проволоки, как из чистого вольфрама, так и с кремнещелочной присадкой (марка ВА), и с присадкой тория (марка ВТ) для придания вольфраму повышенных эмиссионных и прочностных свойств.

ВОЛЬФРАМОВАЯ ПРОВОЛОКА используется для изготовления спиралей ламп накаливания и других источников света , катодов и подогревателей электронных приборов, работающих при температуре не выше 2100 градусов по Цельсию в условиях повышенных механических нагрузок (марка ВМ); крючков, пружин, а так же катодов электронных и газоразрядных приборов (марка ВТ), а также вводов, траверс и других деталей приборов, не требующих применения вольфрама со специальными присадками.

ВОЛЬФРАМОВЫЕ ПРУТКИ с присадкой из окиси лантана (0,85-1,1)% используются в качестве катодов для сварки и резки металлов, прутки, содержащие окиси лантана (1,5-2,0)% предназначены для дуговой сварки, резки, наплавки и напыления в среде инертных газов.

МОЛИБДЕНОВАЯ ПРОВОЛОКА применяется в качестве кернов для изготовления спиралей из вольфрама, крючков, поддержек и других деталей.

Выпускаемый ОАО «ПОБЕДИТ» рений в виде порошка и штабиков находит широкое применение в производстве жаропрочных тугоплавких сплавов, термопар и деталей электроламп и электровакуумных приборов.

Индустриальные отрасли определяют облик сегодняшнего мири и образ жизни современного человека. В авиации, машиностроении и  судостроении, в горной и нефтеперерабатывающей промышленностях, электронике,  приборостроении — везде необходима продукция  ОАО «ПОБЕДИТ».

Ваше сотрудничество с нами обеспечит надежность и высокое качество

Ваших изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЛЬФРАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ В ВИДЕ ПОРОШКОВ И ШТАБИКОВ

1. ПОРОШОК ВОЛЬФРАМОВЫЙ

ТУ 48-19-72-92

ПВН - порошок вольфрамовый низкоактивный

ПВВ - порошок вольфрамовый высокоактивный

ПВТ - порошок вольфрамовый технический

1.1. Химический состав

Таблица 1

| ## Наименование компонентов | Массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПВН | ПВВ | ПВТ |
| #### Определяемые примеси, не более: |  |  |  |
| Молибден | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| Железо | 0.008 | 0.006 | 0.02 |
| Натрий | 0.015 | 0.01 | 0.02 |
| Кремний | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
| Калий | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Кальций | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
| Никель | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| Углерод | 0.003 | 0.006 | 0.003 |
| Алюминий | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| Фосфор | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| Сера | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Мышьяк | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| Вольфрам, не менее | 99,89 | 99,92 | 99,68 |
| Кислород и влага, не более | 0,25 | 0,35 | 0,2 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 % и суммой определяемых примесей без учета кислорода и влаги.

1.2. Средний размер частиц по Фишеру, мкм

Таблица 2

| Марка порошка | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПВН | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 3,5-6,0 |
| ПВВ | 0,8-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 | 0,8-2,5 |
| ПВТ | 3,5-6,0 |  |  |  |

2. ПОРОШОК ВОЛЬФРАМОВЫЙ ГРУБОЗЕРНИСТЫЙ

2.1. Химический состав

Таблица 3

| Наименование компонентов | Массовая доля, % |  |
| --- | --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: | сорт 1 | сорт 2 |
| Железо | 0.01 | 0.02 |
| Алюминий | 0.002 | 0.002 |
| Кремний | 0.005 | 0.006 |
| Кальций | 0.004 | 0.006 |
| Никель | 0.004 | 0.008 |
| Фосфор | 0.002 | 0.002 |
| Сера | 0.001 | 0.001 |
| Углерод | 0.003 | 0.0035 |
| Мышьяк | 0.001 | 0.004 |
| Натрий | 0.01 | 0.013 |
| Калий | 0.005 | 0.012 |
| Молибден | 0.03 | 0.2 |
| Вольфрам, не менее | 99.9 | 99.7 |
| Кислород и влага, не более | 0.2 | 0.2 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 % и суммой

определяемых примесей без учета кислорода и влаги

2.2. Средний размер частиц по Фишеру (6-20) мкм.

3. ПОРОШОК ВОЛЬФРАМОВЫЙ КОМПАКТИРОВАННЫЙ,

ТУ 48-19-535-92

Материал для легирования сталей вольфрамом, альтернативный ферровольфраму.
Производится в виде спеченных брикетов вольфрамового порошка на силикатной Nа2Si03 cвязке.

3.1. Химический состав

Таблица 4

| Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: |  |
| Молибден | 0,4 |
| Двуокись кремния | 1,5 |
| Углерод | 0,1 |
| Фосфор | 0,02 |
| Сера | 0,01 |
| Медь | 0,01 |
| Мышьяк | 0,03 |
| Олово | 0,003 |
| Сурьма | 0,003 |
| Свинец | 0,003 |
| Висмут | 0,003 |
| Вольфрам не менее | 97.5 |
| Кислород и влага, не более | 1,5 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 % и суммой определяемых примесей без учета кислорода и влаги.

Масса брикетов – (0,02-10,0) кг.

4. ПОРОШОК ВОЛЬФРАМ-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМПАКТИРОВАННЫЙ

ТУ 1742-002-00196150-94

Материал для легирования сталей вольфрамом и молибденом, альтернативный ферровольфраму и ферромолибдену. Производится в виде спеченных брикетов из смеси вольфрамового и 
молибденовых порошков на силикатной Nа2Si03 связке.

4.1. Химический состав

Таблица 5

| Наименование компонентов | Массовая доля, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: | Марка А | Марка Б | Марка В |
| Молибден | 10±2 | 30±2 | 50±2 |
| Двуокись кремния | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Углерод | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Фосфор | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Сера | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Медь | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Мышьяк | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Олово | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Сурьма | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Свинец | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Висмут | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Вольфрам, не менее | 85.5 | 65.5 | 45.5 |
| Кислород и влага не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 %

и суммой определяемых примесей без учета кислорода и влаги.

4.2. Масса брикетов - (0.02 - 10.0) кг.

5. ШТАБИКИ ВОЛЬФРАМОВЫЕ БОЛЬШОГО СЕЧЕНИЯ

ТУ 48-19-153-83

5.1. Размеры, мм

Таблица 6

| Сторона сечения | Допускаемое отклонение | Длина, не менее |
| --- | --- | --- |
| 20 х 25 | ±3 | 300 |
| 25 х 30 |  |  |

Продольная разнолинейность штабика не более 1,6 мм.

5.2. Химический состав

Таблица 7

| Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: |  |
| Алюминий | 0,002 |
| Железо | 0,009 |
| Кремний | 0,005 |
| Никель | 0,004 |
| Кальций | 0.004 |
| Молибден | 0,04 |
| Вольфрам, не менее | 99,9 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 % и суммой определяемых примесей.

5.3. Плотность штабиков – (17,7 - 18,3) г/см3.

6. ВОЛЬФРАМ ЛАНТАНИРОВАННЫЙ В ВИДЕ ШТАБИКОВ

ТУ 48-19-143-75

6.1. Химический состав

Таблица 8

| ## Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: |  |
| Окись лантана | 0,8 - 1,1 |
| Сумма определяемых примесей (молибден, железо + алюминий, кремний, кальций ), не более | 0,09 |
| ### Вольфрам | 99,11 – 98,81 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 % и содержанием окиси лантана и суммой определяемых примесей.

6.2. Размеры – (25 х 25) ± 3 х 120 мм

Непрямолинейность не более 3 мм на длину штабика 300 мм.

7. ШТАБИКИ ВОЛЬФРАМОВЫЕ СВАРНЫЕ

ТУ 48-19-30-91

7.1. Химический состав

Таблица 9

| Наименование компонентов | ## Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: |  |
| Алюминий | 0,003 |
| Железо | 0,010 |
| Кремний | 0,005 |
| Никель | 0,005 |
| Кальций | 0,01 |
| Молибден | 0,04 |
| Углерод | 0,006 |
| Кислород | 0,003 |
| Водород | 0,0004 |
| Азот | 0,001 |
| Вольфрам, не менее | 99,9 |

Примечание: массовая доля вольфрама определяется по разности между 100 % и суммой определяемых примесей.

7.2. Линейные размеры штабиков: сечение квадратное со стороной 11,0 ± 1,0 мм, длина после обрубки непроваренных концов (300 - 450) мм, продольная разнотолщинность штабика - не более 0,7 мм.

Отклонение от прямолинейности не должно превышать 1,3 % от длины штабика. На поверхности не допускаются трещины, oкисные пленки, загрязнения и вздутия. Плотность штабиков (17,6-18,1) г/см3.

Штабики проходят технологическое опробование ковкой и волочением до проволоки диаметром 0,88 ± 0,02 мм . Проволока не должна иметь разрывов, трещин, расслоений, заусенцев.

8. ВОЛЬФРАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ,

ТУ 48-19-57-91

8.1. Марки

Марка ПВЧ - в виде порошка

Марка ШВЧ - в виде штабиков со стороной сечения /11±1/мм и длиной не менее 300мм

8.2. Химический состав

Таблица 10

| Наименование компонентов | ## Массовая доля, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Марка ПВЧ | ## Марка ШВЧ |
| Определяемые примеси, не более: |  |  |
| Кремний | 0.002 | 0.002 |
| Фосфор | 0.0035 | 0.0035 |
| Сера | 0.0035 | 0.0035 |
| Углерод | 0.007 | 0.007 |
| Мышьяк | 0.001 | 0.001 |
| Магний | 0.001 | 0.001 |
| Железо | 0.005 | 0.005 |
| Алюминий | 0.001 | 0.001 |
| Олово | 0.0001 | 0.0001 |
| Свинец | 0.0001 | 0.0001 |
| Кадмий | 0.0001 | 0.0001 |
| Висмут | 0.0001 | 0.0001 |
| Медь | 0.001 | 0.001 |
| Цинк | 0.001 | 0.001 |
| Кислород | - | 0.003 |
| Азот | - | 0.003 |
| Водород | - | 0.0005 |
| Вольфрам | остальное | остальное |

8.3. Отклонение от прямолинейности не должно быть более 3 мм на длину штабика. Допускается поставка 20% штабиков в партии, имеющих отклонение от прямолинейности 4мм.

9. Штабики вольфрамовые для металлургических целей

ТУ 48-19-76-90

9.1. Химический состав

Таблица 11

| Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: |  |
| Алюминий и железо /в сумме/ | 0,03 |
| Фосфор | 0,005 |
| Кремний | 0,04 |
| Сера | 0,008 |
| Углерод | 0,015 |
| Цинк | 0,002 |
| Сурьма | 0,001 |
| Мышьяк | 0,001 |
| Медь | 0,002 |
| Молибден | 0,3 |
| Кислород | 0,003 |
| Водород | 0,0007 |
| Вольфрам, не менее | 99,6 |

Примечание: допускается содержание кислорода до 0,025 %, водорода – до 0,001 % на участках, находящихся на расстоянии не более 40 мм от конца штабика.

9.2. Размеры

Таблица 12

| Вид продукции | Сторона сечения, мм | Длина, мм |
| --- | --- | --- |
| Штабики | От 7 до 20 | Не менее 300 |
| Пластины | Не более 16х80 |  |
| Куски | Не более 35х40 | 10-150 |

Примечание:

1. Допускается в партии наличие кусков размерами не более 16х16х150 мм до 5% от массы партии.

2. Поставка штабиков со стороной сечения более 20 мм, длиной не менее 300 мм производится по согласованию с потребителем.

3. Плотность штабиков и пластин не менее 17,4г/см3.

4. Сколы, оплавления, трещины, следы окисления на поверхности браковочным признаком не являются.

5. Штабики поставляются с необрубленными концами.

10. ПОРОШОК ВОЛЬФРАМОВЫЙ

ТУ 48-19-417-86

Порошок вольфрамовый марок 1,35; 4,0; 6,1; 9,5; 16,5; для производства твердых сплавов,
предназначенных для изготовления зубков шарошечных долот.

10.1. Средний размер частиц по Фишеру

Таблица 13

| Марка порошка | Средний размер частиц по Фишеру, мкм |
| --- | --- |
| W 1,35 | 1,25-1,45 |
| W 4,0 | 3,70-4,50 |
| W 6,1 | 5,70-6,70 |
| W 9,5 | 8,50-10,50 |
| W 16,5 | 19,0-24,0 |

10.2. Химический состав

Таблица 14

| Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Определяемые примеси, не более: |  |
| Железо | 0,020 |
| Алюминий | 0,002 |
| Кремний | 0,005 |
| Кальций | 0,010 |
| Никель | 0,010 |
| Сера | 0,010 |
| Молибден | 0,045 |
| Углерод | 0,010 |
| Калий | 0,010 |
| Натрий | 0,010 |
| Медь | 0,005 |
| Магний | 0,002 |
| Олово | 0,002 |
| Кислород и влага, не более |  |
| W 1,35 | 0,15 |
| W 4,0 | 0,08 |
| W 6,1 | 0,06 |
| W 9,5 | 0,05 |
| W 16,5 | 0,04 |
| Вольфрам, не менее | 99,9 |

Примечание: Содержание вольфрама определяют по разности между 100% и суммой  определяемых примесей без учета кислорода и влаги.

10.3. Насыпная плотность вольфрамовых порошков

Таблица 15

| Марка порошка | Насыпная плотность, г/см3 |
| --- | --- |
| ## W 1,35 | 1,85-2,21 |
| W 4,0 | 2,95-4,17 |
| W 6,1 | 3,62-4,35 |
| W 9,5 | 4,23-5,02 |
| W 16,5 | 5,69-6,91 |

11. ПРУТКИ ИЗ ИТТРИРОВАННОГО ВОЛЬФРАМА МАРКИ СВИ-1,

ТУ 48-19-221-83

Предназначены для сварки активных металлов в защитной атмосфере аргона и гелия.

11.1. Химический состав

Таблица 16

| Марка прутка | Наименование компонентов | Массовая доля, % |
| --- | --- | --- |
| СВИ-1 | Определяемые примеси, не более: |  |
|  | Молибдена | 0.040 |
|  | Железа | 0.007 |
|  | Алюминия | 0.005 |
|  | Кремния | 0.010 |
|  | Кальция | 0.010 |
|  | Никеля | 0.005 |
|  | Окись иттрия | От 1.5 до 2.3 |
|  | Вольфрам, не менее | 97.623 |

11.2 Размеры прутков и предельные отклонения от них

Таблица 17

| Номинальный диаметр, мм | Предельные отклонения по диаметру, мм | Длина не менее, мм |
| --- | --- | --- |
| От 2,00 до 6,00 через 1,0 | ± 0,07 | 120 |
| 8,0 | ± 0,10 | 200 |
| 10,0 | ± 0,10 | 200 |

Прутки диаметров от 2,0 мм до 6,0 мм поставляются шлифованными.

На поверхности прутков не допускаются следы графитовой смазки, остатки окалины, заусенцы, шлифовальные трещины и риски. Царапины и отпечатки, не выводящие диаметр прутков за пределы допустимых отклонений, браковочными признаками не являются.

Прутки диметром 8,0мм и 10,0мм поставляются нешлифованными. На поверхности прутков не допускаются трещины и рванины. Отпечатки и остатки окалины не выводящие диаметр прутков за пределы допустимых отклонений, а также окисная пленка, браковочным признаком не является.

Со стороны торцов прутка допускаются заусенцы и следы и следы окисной пленки на поверхности. Прутки не должны иметь внутренних расслоений и трещин.

Прутки должны быт прямыми. Отклонение от прямолинейности прутков диаметром  от 2.0мм до 6,0мм не должно быть более 0,1мм на длину прутка 120мм, а для прутков диаметром 8.0мм и 10.0мм – не более 1мм на длину 200мм.